……117D8230 – Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli

|  |  | Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Technologický postup provádění oprav k realizaci veřejné zakázky

„Oprava asfaltových krytů frézováním místních komunikací  v Mariánských Lázních“

Při provádění oprav asfaltových povrchů na místních komunikacích v Mariánských Lázních bude nutné zajistit plynulost a bezpečnost silničního provozu, aby nedocházelo ke zvýšenému riziku, či dokonce k ohrožení bezpečnosti pracovníků prováděcí společnosti a  na zdraví všech účastníků silničního provozu při samotné realizaci. Tuto situaci bude před zahájením prací nutné zajistit stanovením úprav dopravního značení v místech provádění oprav a plynulý dopravní provoz bude rovněž zabezpečován během oprav pracovníky prováděcí společnosti.

Při realizaci oprav komunikací bude stávající poškozený asfaltový kryt vozovek vyfrézován, zlikvidován a s částí degradovaného materiálu naložen, odvezen a uložen na skládku. Stávající betonové nebo žulové krajníky, které již neplní svoji funkci, budou odstraněny, odvezeny na skládku společnosti TDS v Mariánských Lázních a nahrazeny osazením nových obrub.

Ve vytipovaných lokálních částí rozšířeného poškození asfaltového krytu, ale zejména štěrkového podloží, bude tato část plochy sanována. Znamená to, že v takto poškozeném úseku komunikace dojde k odstranění degradovaného štěrkového podloží, bude zjištěna příčina vzniklého, rozšířeného poškození a plocha bude sanována výměnou a doplněním nových podkladních vrstev předepsaného složení štěrku pro konstrukce silničních těles. Před pokládkou asfaltu bude upravena niveleta stávajících šachet, vpustí a ostatních těles umístěných v povrchu komunikací.

Na nově připravený a zhutněný štěrkový povrch, bude následovat strojní  položení nového živičného krytu ACO 11 v tl. 50 mm se zaválcováním.

Po ukončení prací bude nově položený asfaltový povrch zameten a místo realizace vyklizeno dodavatelem stavby.