Technologický postup provádění oprav  k realizaci  akce „Oprava asfaltových krytů frézováním místních komunikací  v Mariánských Lázních v roce 2020“

Realizace oprav místních komunikací bude prováděna na těchto parcelách:

- Katastrální území Mariánské Lázně, na pozemcích:

(p.p.č. 1234/6 – ul. Janáčkova), (p.p.č. 142/83, p.p.č. 1163/2 – ul. Křižíkova), (p.p.č. 1229 – ul. Komenského), (185/4 – ul. Úzká), (p.p.č.167/5,167/6,156/1 – ul.Purkyňova + křižovatka s ul.Ibsenova), (p.p.č. 173 -  ul. Goethova), (p.p.č.1162/2,1163/1 – ul. U Nemocnice),

- Katastrální území Úšovice, na pozemcích:

(p.p.č. 1144/3, 303/8 – ul. Česká + parkoviště za LD Ural), (p.p.č. 687/2 – ul. Pod Panorámou), (p.p.č. 1144/1 – ul. Polní).

Při provádění oprav asfaltových povrchů na místních komunikací v Mariánských Lázních bude nutné zajistit plynulost a bezpečnost silničního  provozu, aby nedocházelo ke zvýšenému riziku, či dokonce k ohrožení bezpečnosti pracovníků prováděcí společnosti a  na zdraví všech účastníků silničního provozu při samotné realizaci. Tuto situaci bude před zahájením prací nutné zajistit stanovením úprav dopravního značení v místech provádění oprav a plynulý dopravní provoz bude rovněž zabezpečován během oprav pracovníky prováděcí společnosti.

Při realizaci oprav komunikací bude stávající poškozený asfaltový kryt vozovek vyfrézován, zlikvidován a veškerý degradovaný materiál naložen, odvezen a uložen na skládku. Stávající betonové nebo žulové krajníky, které již  neplní svoji funkci budou odstraněny, odvezeny na skládku společnosti TDS v Mariánských Lázních a nahrazeny osazením nových obrub.

Ve vytipovaných lokálních částí rozšířeného poškození asfaltového krytu, resp. ale zejména štěrkového podloží, bude tato část plochy sanována, s předchozím souhlasem investora. Znamená to, že v takto poškozeném úseku komunikace dojde k odstranění degradovaného štěrkového podloží, bude zjištěna příčina vzniklého, rozšířeného poškození a plocha bude sanována výměnou a doplněním nových podkladních vrstev předepsaného složení štěrku pro konstrukce silničních těles. Před pokládkou asfaltu bude upravena niveleta stávajících šachet, vpustí a ostatních těles umístěných v povrchu komunikací.

Na nově připravený a zhutněný štěrkový povrch, bude následovat strojní  položení nového živičného krytu ACO 11 v tl. 50 mm se zaválcováním.

Po ukončení prací bude nově položený asfaltový povrch zameten a místo realizace vyklizeno dodavatelem stavby.

Ing. Petr Řezník

vedoucí odboru investic a dotací