# Technické podmínky k provedení opravy silničního povrchu Cyklotrasy v úseku Drmoul - Chodová Planá u Mariánských Lázní, v rámci zadání výběrového řízení na dodavatele

## Předmět plnění

Předmětem plnění zakázky v rámci veřejného výběrového  řízení jsou stavební práce (viz. přiložený položkový rozpočet), které zajistí opravu silničního  povrchu vozovky - Cyklotrasy v úseku Drmoul – Chodová Planá u Mariánských Lázní. Závazkem zhotovitele je provedení oprav poškozeného původního asfaltem zpevněného povrchu, dílo řádně dokončit a předat objednateli.

Technický postup při provádění oprav

Na základě zpracovaného výkazu výměr se jedná o provedení opravy zvlněného, pro účely používání v rámci Cyklotrasy nevyhovujícího zpevněného  povrchu asfaltem  v prostoru lesního území k.ú. Mariánské Lázně.

Opravovaná část Cyklotrasy bude navazovat na již zrealizovanou Cyklostezku z Chodové Plané do obce Drmoul.

V rámci realizace opravy dojde k úpravě stávajícího asfaltem zpevněného povrchu narušením a současně vyrovnáním podkladu jak v příčném, tak v podélném profilu.

Na připravený podklad komunikace bude navezen, grejdrem vyrovnán a řádně zhutněn asfaltový beton v tl. 50mm. Materiál se naveze z deponie z areálu TDS s.r.o. v Mariánských Lázních ze vzdálenosti do 12 km. Na této vyrovnané a zhutněné vrstvě bude provedeno prolití asfaltovým kamenivem 8 – 11 mm v množství 1.7 kg/m2. Technologický postup se bude opakovat v navezení druhé vrstvy v tl. 50 mm, vyrovnání a zhutnění. Finální povrch druhé vrstvy bude upraven prolitím asfaltovým kamenivem fr. 4 – 8 mm za tepla, v množství 15 kg/m2.

S provedením výše uvedených činností souvisí zajištění dopravního opatření (DIO) po dobu výstavby současně se zřízením zázemí staveniště a jeho odstraněním ze strany zhotovitele.

Závazkem zhotovitele je provedení opravy poškozeného povrchu z asfaltového betonu drceného, který je uložen na deponii investora, dílo řádně dokončit a předat objednateli. Po ukončení prací bude nově položený asfaltobetonový povrch zameten a místo realizace vyklizeno dodavatelem stavby.

Na základě výše uvedeného technického popisu, vypracuje a přiloží dodavatel v rámci cenové nabídky k  provedení díla zpracovaný rozpočet s položkami stavebních prací, které obsahují stavební činnosti nutné k provedení opravy.