V souvislosti s plánem oprav chodníků v roce 2021 dojde k opravám povrchů a obnově podkladních vrstev .

U  vyjmenovaných chodníků bude z povrchu odstraněn původní litý asfalt v  tl.50mm, dále odebrány již degradované podkladní vrstvy (kamenivo, hlína..)  a  odvezeny na skládku. Rovněž budou odstraněny původní nevyhovující a poškozené obruby, jejich likvidace bude zajištěna odvozem na skládku a budou nahrazeny novými. Bude zhutněna pláň pod nové podkladní vrstvy (štěrkodrť     0-32mm), které budou doplněny v tl. 200mm a zhutněny. Na nově připravené podkladní vrstvy bude položen nový živičný povrch ACO 8, v tl. 50 mm nemodifikovaný. V místech napojení a ukončení  nových asfaltových povrchů bude provedena komůrková zálivka. Za nově osazenými obrubníky se provede terénní úprava v š. 1 m směrem do zeleně včetně uhrabání a osetí.

V ulicích Komenského a Lužická( dle předložené situace), bude původní litý asfalt nahrazen povrchem ze zámkové dlažby, která bude navazovat na již provedenou zámkovou dlažbu z přilehlých  - bočních ulic(Dvořákova ul., Husova ul.) ze zámkové dlažby. Realizační postup a podkladní vrstvy jsou obdobné, jako ve výše uvedené technologii provádění.