|  | Ministerstvo pro místní rozvoj ČR |  |
| --- | --- | --- |

| Vaše značka: | Naše značka: | Vyřizuje/linka | V Mariánských Lázních |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Malina F./275 | 11. 02. 2022 |

Technologický postup provádění oprav  k realizaci  akce „Oprava asfaltových krytů frézováním místních komunikací  v Mariánských Lázních v roce 2022“

Realizace oprav místních komunikací bude prováděna na těchto parcelách:

## Realizace oprav místních komunikací bude prováděna na těchto parcelách:

- Katastrální území Mariánské Lázně, na pozemcích:

(p.p.č. 193/3 – ul. Fibichova, ), (p.p.č.KN 157/1, městský Hřbitov – směr Hájovna),

- Katastrální území Stanoviště, na pozemcích:

( Stanoviště – ČOV, horní část komunikace, p.p.č.KN 341, k.ú.Stanoviště),

- Katastrální území Úšovice, na pozemcích:

(p.p.č. KN 1258 – ul. Na Vyhlídce, Hamrníky, k.ú. Úšovice), (p.p.č.KN1190/1, ul. Ke Kasárnům, k.ú. Úšovice – Hamrníky), (p.p.č.1148/1,ul. Palackého, k.ú.Úšovice), ( ul. Za Tratí, p.p.č.215/9, 215/10, k.ú. Úšovice), ( p.p.č.KN 258/2, ul. Ke Kasárnům, k.ú. Úšovice – Hamrníky), (točna kolem Antoníčkova pramene, KN 1116/2, k.ú. Úšovice a část komunikace v ulici Ke Kostelu, KN 1149/4, k.ú. Úšovice)

- Vyjmenované pozemky jsou v majetku a ve správě města Mariánské Lázně.

Při provádění oprav asfaltových povrchů a jejich podkladních vrstev na místních komunikacích v roce 2022 v Mariánských Lázních bude nutné od zhotovitele zajistit plynulost a bezpečnost silničního provozu, aby nedocházelo ke zvýšenému riziku, či dokonce k ohrožení bezpečnosti pracovníků prováděcí společnosti a na zdraví všech účastníků silničního provozu při samotné realizaci. Vždy v průběhu provádění oprav zajistí zhotovitel možnost průjezdu alespoň v jednom jízdním pruhu. Tuto situaci bude před zahájením a po dobu výstavby prací nutné zajistit stanovením úprav dopravního značení (DIO), v místech provádění oprav a plynulý dopravní provoz bude rovněž zabezpečován během oprav pracovníky prováděcí společnosti.

Při realizaci oprav komunikací bude stávající poškozený asfaltový kryt vozovek vyfrézován, zlikvidován a veškerý degradovaný materiál naložen, odvezen a uložen na řízenou skládku- (položka rozpočtu). V některých případech si část vyfrézovaného asfaltu odebere společnost TDS s.r.o. a uloží pro další své stavební činnosti.  Stávající betonové nebo žulové krajníky, které již  neplní svoji funkci budou odstraněny, odvezeny na řízenou  skládku a nahrazeny osazením nových silničních obrub, případně dojde k výměně stávajících žulových obrubníků za nové, které poskytne správce komunikací TDS s.r.o. Po osazení obrubníků bude prostor za nimi v terénu dosypán vhodnou zeminou a plocha oseta travním semenem.

Některé opravy poškozených komunikací budou ale také vyžadovat obnovu podkladních vrstev (lokální sanaci štěrkových podkladů, výplňové ACP asfaltobetony, ACL vyrovnávací vrstvy  apod.). Tyto práce jsou uvedeny v jednotlivých položkách rozpočtu.

Ve vytipovaných lokálních částí rozšířeného poškození asfaltového krytu, resp. ale zejména neúnosného štěrkového podloží, bude tato část plochy sanována, s předchozím souhlasem investora. Znamená to, že v takto poškozeném úseku komunikace dojde k odstranění degradovaného štěrkového podloží, bude zjištěna příčina vzniklého, rozšířeného poškození a dále bude plocha sanována výměnou a doplněním nových podkladních vrstev předepsaného složení štěrku pro konstrukce silničních těles, dle Technických podmínek pro opravy komunikací (TP), zpracovaných společností TDS s.r.o. Na nově připravený a zhutněný štěrkový povrch, budou položeny podkladní a ložné vrstvy asfaltu a dále pak následovat strojní položení nového živičného krytu ACO 11 v min.tl. 50 mm se zaválcováním, (předpoklad v ulici Ke Kasárnům).

Před pokládkou asfaltu bude upravena niveleta stávajících šachet, vpustí a ostatních těles umístěných v povrchu komunikací.

Po ukončení prací bude nově položený asfaltový povrch zameten a místo realizace vyklizeno dodavatelem stavby.

Ing. Petr Řezník

vedoucí odboru investic a dotací