**V souvislosti s plánem oprav chodníků v roce 2020 dojde k opravám povrchů a obnově podkladních vrstev .**

U vyjmenovaných chodníků bude z povrchu odstraněn původní litý asfalt v tl.50mm, dále odebrány již degradované podkladní vrstvy (kamenivo, hlína..) a odvezeny na skládku. Rovněž budou odstraněny původní nevyhovující a poškozené obruby, jejich likvidace bude zajištěna odvozem na skládku a budou nahrazeny novými. Bude zhutněna pláň pod nové podkladní vrstvy (štěrkodrť 0-32mm), které budou doplněny v tl. 200mm a zhutněny. Na nově připravené podkladní vrstvy bude položen nový živičný povrch ACO 8, v tl. 50 mm nemodifikovaný. V místech napojení a ukončení nových asfaltových povrchů bude provedena komůrková zálivka. Za nově osazenými obrubníky se provede terénní úprava v š. 1 m směrem do zeleně včetně uhrabání a osetí.

Na Plzeňské ulici( dle předložené situace), bude původní litý asfalt nahrazen povrchem ze zámkové dlažby, která bude navazovat na již provedenou vstupní část chodníku ze zámkové dlažby ze silničního přechodu pro chodce do přilehlých objektů(OD Dyleň). Realizační postup a podkladní vrstvy jsou obdobné, jako ve výše uvedené technologii provádění.